南京理工大学泰州科技学院

毕业设计说明书(论文)

| 作 者: | 刘贤浩 | 学 号： | 1901210125 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学院(系): | 智能制造学院 |  |  |
| 专 业: | 机械工程 |  |  |
| 题 目: | 纸杯座注射模模具设计 |  |  |

副教授

张跃

指导者：

实验师

蒋勇

评阅者：

2023 年 06 月

毕业设计说明书（论文）中文摘要

本次设计的课题是纸杯座设计仿真加工。首先，根据零件的设计要求，利用Pro/E软件绘制零件的三维造型,确定模具的成型方案为四模一腔。再者，通过分析,解决了模具浇口、分型面以及总体结构等问题，利用Pro/E软件对浇注过程进行了具体分析。同时利用EMX软件进行了模架的初定并加以修改。最后制定了导柱、定模座板、型芯的简要工序说明，并进行了模拟加工仿真。 通过本次设计，综合利用了大学期间所学的专业基础知识，熟悉了Pro/E软件的使用方法和技巧，了解了塑料注射模仿真加工的设计。 关键词 Pro/E 型芯 注射模 仿真

毕业设计说明书（论文）外文摘要

Title The Simulation Processing of the Injection Mold for Prism Cover Abstract Secondly, the optimization of injection mold parameters is investigated. Design of experiments (DOE) and response surface methodology (RSM) are commonly employed to identify the optimal combination of process variables for achieving desired part characteristics. Additionally, advanced optimization algorithms, such as genetic algorithms and particle swarm optimization, are utilized to further enhance the mold design and process optimization. Furthermore, the paper highlights the advancements in cooling system design for injection molds. Efficient cooling is critical for reducing cycle time and minimizing part defects. The use of conformal cooling channels, additive manufacturing techniques, and advanced cooling strategies are discussed, demonstrating their effectiveness in achieving uniform cooling and improved part quality. Moreover, the integration of simulation technologies, such as Moldflow analysis, has revolutionized the mold design process. Virtual prototyping and simulation allow engineers to predict and optimize the filling, packing, and cooling phases of the injection molding process, leading to enhanced part quality and reduced development time. Keywords Creo Injection mold Moldflow analysis

目   录

1	绪论	1

1.1  我国模具的现状技术水平	1

1.2  塑料模具的分类	1

1.3  注射模设计的发展趋势	2

1.4 纸杯座设计步骤	2

1.5  本设计的难点	3

2  塑件成型工艺的分析	4

2.1  塑件分析	4

2.2  塑件结构分析	4

2.3  塑料的性能分析	4

2.4  ABS塑料的注射过程	4

2.5  ABS的注射工艺参数	11

3  注射模具的详细设计	12

3.1  注射机的选取	12

3.2  型腔总体布置	15

3.3  分型面设计	16

3.4  浇注系统的设计	17

3.5  成型零部件的结构设计	21

3.6  温度调节系统的设计	23

4  注塑模具结构和成型零部件设计	25

4.1  注塑模具结构选择	25

4.2  脱模系统的设计	25

5 模架装配图及其工作原理	33

5.1模具工作原理	33

5.2 模架装配三维图	33

结束语	36

致  谢	37

- 绪论

塑料制件作为当代倍受关注的新兴产品，时时刻刻包围着人们，并给它们带来无穷魅力。随着我国经济的发展，人民生活水平不断提高，塑料制品已经走进千家万户，成为人们日常生活中不可或缺的一部分。当前我们身在其中，塑料组成了世界。塑料制品是用各种材料经复合工艺处理而制成的新型复合材料。塑料因具有密度小，化学稳定性好，电绝缘性能优异和比强度高的突出特点，加之原材料丰富，制造容易和成本低等优点，在国民经济各领域得到了广泛的应用。尤其是近年来伴随着我国国民物质文化水平的提高，塑料制品已经走进了千家万户，成了人们日常生活的必需品。这一新颖，特异性能的塑料产品，已在工农业生产，交通运输，邮电通讯，军事国防，仪器仪表，文体医卫，以及建筑五金，能源开发，海洋利用等许多领域得到了广泛的应用。

1.1  我国模具的现状技术水平

我国的模具制造已经由传统的手工制造阶段过渡到半机械制造的阶段。初期阶段，由于加工设备的欠缺，模具的制造都是由手工制造，属于粗放型的制造阶段，没有质的追求；而现在，伴随着加工设备的普及，模具制造也是从纯手工制造的模式变为机械制造的模式，钳工的双手从繁重的劳动中解放出来了。

虽然有着机械制造的保障，尽管我国的模具制造有了更好的质量保证，但是，随着信息化的时代的到来，我国的模具制造在集成化、三维化、智能化和网络化方向仍有欠缺。一些先进的技术，国外对我国进行封锁，国内仍在摸索的过程中。好多模具制造的关键点仍需要钳工去把控，这一过程中拥有着太多的不确定因素，所以导致我国的模具制造水平不能够有效地稳定在一定的程度上，技术水平波动较大，这对于我国的模具制造的质量、成本，效益以及交付周期都是一个重大的影响因素[1]。

1.2  塑料模具的分类

按塑料制品的成型方法，塑料模具主要有如下几类:

（1）注射模:经注射机螺杆或活塞使熔融塑料经浇注系统灌注到型腔内固化成型用模具。

（2）压缩模:在型腔内直接熔融塑料，并固化成型所用的模具。热固性塑料和热塑性塑料制品的成型都可以使用压缩模。压缩模还可以用于冷压成型聚四氟乙烯塑件。

（3）压注模:通过柱塞，将加料腔内熔融的塑料注入闭合型腔，并固化成型所用的模具。多用于热固性塑料制品的成型。

（4）挤出模:可以连续挤出成型塑料型材的模具。这是一种用途很宽的塑料模具，主要用在塑料棒材、管材、板材、片材的成型加工，也可用于中空制品的型坯成型。

（5）中空吹塑模:趁热将处于塑化状态的管型型坯放置于模具型腔内，将压缩空气通入管状型坯中心，使型坯膨胀而紧贴在模腔壁上，冷却固化后即可得一中空制品的模具。此类模具主要用在热固性塑料中空容器的制品成型[2]。

1.3  注射模设计的发展趋势

当代塑料成型加工技术的发展趋势是：（1）从单一性技术到组合性技术；（2）从常规条件下的成型技术发展到特殊条件下的成型技术；（3）从基本不变原特性的保质成型加工，发展到使塑料具有新特性的加工工艺；（4）提高了加工精度，缩短了制造周期，模具加工中较多的采用了仿形加工和数控加工；由单一性技术向组合性技术发展；（5）广泛应用模具新材料。降低模具的加工成本、提高模具的寿命以及塑料制品的成型质量等，（6）CAE技术将在注塑领域发挥越来越重要的作用，其本身也将随着注塑技术的发展要求而更加完善、实用、方便[3]。

1.4 纸杯座设计步骤

本课题主要是对纸杯座进行仿真加工主要步骤如下所示。

（1）绘制零件的结构图。根据零件所给的尺寸和要求利用Pro/E软件绘制出纸杯座的零件图，如图1.1所示。

（a）纸杯座正面造型                 （b）纸杯座反面造型

图1.1  纸杯座零件图

（2）确定所需的腔体数量。根据对锁模力、最大注射量以及制品精度等多方面要求的综合考虑，决定采用一模四腔结构。

（3）确认所需的分型面。根据零件的构造特征，挑选出最大的横截面作为其分型面。

（4）确定浇注系统。由于采用一模四腔式结构需要设计分流道来保证塑件的质量，经研究采用点浇口。

（5）选择顶出方式。采用大推杆推出结构。

（6）选择冷却、加热冷却沟槽的形状、位置。来定下成型零件的结构形式。

（7）计算成型零件的工作尺寸。

（8）利用Pro/E软件对型芯、导柱、导套等零部件进行仿真加工并生成G代码，然后进行过切检测。

（9）根据国标绘制出模具的结构草图，模具的装配图以及模具的零件图。

（10）撰写说明书。设计说明书的内容包括：设计任务书的编写、注射成形工艺、模具与注射机有关参数的校核、型腔数量的计算依据、浇注系统、冷却系统的设计与计算、成形零件的尺寸与公差的计算、凹模壁厚与垫板厚度、刚度与强度的校核、型芯偏移与变形的计算、开模力与脱模力的计算、推杆数量与直径的计算等。

1.5  本设计的难点

（1）根据零件尺寸绘制结构图时，由于零件存在凸起与曲面，绘制时需要使用许多参考平面。

（2）选择注塑机时，由于塑件较高，在考虑额定注射量、锁模力、模架厚度的同时还得考虑开模行程是否满足设计要求。

（3）选择分型面选择时，由于零件是双分型面，要考虑开模的方便。

（4）在NC加工时需要考虑到以那个面定位更能使加工出的零件更完美。

2  塑件成型工艺的分析

2.1  塑件分析

下图是对根据棱镜罩的设计要求，利用Pro/E软件绘制出的三维零件图。长，宽，高分别为161.5mm，124.3mm，100.5mm，如图2.1所示。

（a）纸杯座三视图                  （b）纸杯座结构视图

图2.1  棱镜罩零件图

2.2  塑件结构分析

该零件形状比较简单，在设计时应该注意以下几点：

（1）由于这塑件是型腔结构所以在设计时应该设计加强筋来加强零件的刚度。

（2）由于零件比较简单，为了满足精度要求设计时零件的厚度要均匀。

2.3  塑料的性能分析

该零件是某款式纸杯的纸杯座，由于经常用手触摸，化学稳定性要好，塑件圆周内外面表光滑美观，具备这些条件的塑料首选ABS塑料。

ABS的性能特点如下所示。

（1）ABS是由丙烯腈、丁二烯、苯乙烯三种成分组成的，具有良好的耐热性，耐化学腐蚀性，表面坚韧，以及良好的成型加工性和着色性能。

（2）ABS的化学性能。ABS耐水、碱、无机盐及弱酸和稀酸，但不耐氧化性酸。

（3）ABS的电性能。ABS具有良好的电性能，可以作为要求不是很苛刻的电绝缘材料使用。温度、湿度和频率变化对ABS电性能的影响不显著。

2.4  ABS塑料的注射过程

2.4.1  浇口的作用及其要求

浇口为熔融塑料通过分流道喷入型腔内的进料口，为流道与型腔连通部位。从浇口功能上看，浇口长度应较短，断面应较小，因仅此才能提高料流速度，迅速冷却和封闭，易于从塑件上脱离，并确保浇口残痕为最小值[4]。

浇口设计关系到塑件的形状，截面尺寸，模具结构，注射工艺条件和塑料性能。塑件质量缺陷如缺料，缩孔，拼缝线，脆化，分解，浇口白斑和翘曲常因浇口设计不恰当而引起[3]。因此浇口的开设部位要注意以下几点：

（1）尽量减少熔体破裂在塑件上产生缺陷。

（2）减少分子取向方位对塑件性能的影响。

（3）浇口应开在塑件壁厚最大处。

（4）尽量减少熔接痕和增加熔接牢度。

（5）防止流料将型心或嵌件挤歪变形。

（6）尽量保证型腔充满。

利用Pro/E软件对棱镜罩塑件进行模流分析，其分析如图2.2所示，并找到最佳浇口位置如图2.2所示。

图2.2  塑件浇口分析图

如图所示，红色区域即为浇口最佳区域。根据浇口分析情况，可得出以下结论：

（1）为使塑件杯口质量不受影响，此纸杯座模具不宜用侧浇口而应在双分型面注射模上点浇口。

（2）本实用新型将点浇口应用于塑件底端的浇口处，使得浇口截面显着缩小，仅留针尖大小的痕迹，并且位于纸杯座的底端的位置，不影响塑件的外观质量。

（3）这种模具适用于一模四腔的对称布置，尽管增加了模具的体积，造成了成本的提高，但是提高了生产效率，满足了大批量的生产需求。

2.4.2  模流分析

在塑件注射成型过程中，充模是首要经历的过程，也是相当关键的一个过程，就拿棱镜罩来讲，填充的好坏直接影响到成型模具的质量好坏。填充的因素有流道的流量、流速、时间及压力大小，为了能均匀的使塑料充满整个型腔，利用Pro/E软件对塑件进行模流分析，分析结果如下：

（1）填充的可行性分析结果如图2.3所示。

图2.3  填充可行性

如图所示根据分析结果填充的可行性良好。

（2）填充时间即填满型腔的时间分析结果如图2.4所示。

图2.4  填充时间

由图可得填充时间为1.53s。

（3）注射压力即注射时型腔各个部位所需的压力分析结果如图2.5所示。

塑件质量的优劣直接取决于注射压力的大小，若注射压力过大，则可能导致塑件zai注塑过程中出现飞边现象，注射压力过小会导致型腔注不满。所以所选择注射压力必须在塑件材料所允许的范围之内，只有这样才能得到完美的塑件。

图2.5  注射压力

由图可得注射压力最大为74.0Mpa

（4）压力损失即注射过程中型腔内的压力所示如图2.6所示。

图2.6  压力损失

（5）流动温度即注射时塑料在型腔各个部位的温度分析结果如图2.7所示。

图2.7  流动温度

由图可得流动的最高温度为235℃。

（6）固化层比例分析结果如图2.8所示。

图2.8  固化层比例

（7）熔接痕，如图2.9所示。

图2.9  熔接痕

熔接痕指塑件表面上出现的线状痕迹，通过注入或挤入的几股流料分流交汇于模具内，界面上熔料无法充分融合而产生熔合印迹。为了减少熔接痕的产生，应减小物料在注射或者挤出时分流之后出现汇合现象的概率。以减少甚至杜绝这种现象的发生，有如下方法：

（a）提高模具温度；

（b）调整注射速度；

（c）全面排气；

（d）保持模具表面光洁；

（e）调整注射压力和补塑压力。

（8）气穴，如图2.10所示。

图2.10  气穴

2.4.3  飞边

故障分析以及避免方法。

（1）缺乏合模力。注射压力超过合模力时，会导致模具分型面的密合不佳，进而出现溢料飞边现象。所以要检查塑件投影面积和成型压力之和是否超过装置合模力。

（2）料温过高。熔体在温度较高时熔体粘度较低，流动性能强，熔料可以进入模具内部极小间隙形成飞边。因此，料筒、喷嘴和模具的温度应适当下降，同时还要考虑缩短注射周期的需要，故模具的间隙应尽可能小。

（3）模具缺陷为造成飞边之主因，故加工前应仔细检查模具型腔与型芯局部间隙有无超差现象。分型面有无粘附物、模板开距是否根据模具厚度调整至适当位置、拉料杆是否变形、排气槽过大过深。

（4）工艺条件把控不当。注入速度过快或过慢、注入时间太长、型腔内注入压力分布不均匀、充模速率不均、及加料量过大、润滑剂用量过大等均可形成飞边现象，故运行时根据具体情况应采取适当措施。

2.5  ABS的注射工艺参数

注射工艺参数如下：

（1）注射机类型：螺杆式

（2）螺杆转速：30r/min

（3）喷嘴形式：直通式

（4）喷嘴温度：180℃～190℃

（5）料筒温度：

前段190℃～200℃

中段 200℃～210℃

后段 210℃～230℃

（6）模具温度：50℃～80℃

（7）注射压力：50Mpa～100Mpa

（8）注射的速度： 快速注射

（9）保压压力：50Mpa～70Mpa

（10）注射时间：3s～5s

（11）保压时间：15s～30s

（12）冷却时间：10s～15s

（13）成型周期：28s～50s

（14）干燥处理：干燥0.5小时

3  注射模具的详细设计

3.1  注射机的选取

3.1.1  注塑机的选择因素

（1）根据塑料来判定“螺杆压缩比”及“注射压力”。为了能让塑件成型质量更好，在选择螺杆时需考虑注塑压力及压缩比等问题。一般来说，直径较小的螺杆可提供较高的注射压力。

（2）注射速度的确定。对于超薄类塑件则需要较高的注塑速度才能稳定成型，因此，在选择螺杆直径时，注射量、注射压力及注射速度需综合考虑。

（3）大小配的问题。在某些特殊状况下,模具体积小但所需注射量大,或模具体积大但注射量小。在这种情况下,预先设置的标准规格可能无法符合注塑要求,在这种情况下可以以原先标准的夹具单元搭配较小的注射螺杆,也有可能以原先标准的夹具单元搭配较大的注射螺杆。当然在搭配上也可能夹模与注射模相差好几级[5]。

（4）快速注塑机或者高速注塑机等概念。实际应用中除塑件自身的要求之外，人们更多地希望通过缩短成型周期和提高劳动生产率来达到降低成本进而增强竞争力。一般实现上述目标的途径如下:，有以下几种方法：

（a）加快注射速度。

（b）加快加料速度。

（c）多回路系统。

（d）增加模具冷却水路。

3.1.2  注射机的详细计算

（1）确定注射量

注塑机额定注射量≥（各腔塑件总质量+浇注系统凝料质量）÷80%

如公式3.1所示。

N×Vs+Vj≤80%Vg                   （3.1）

式中    N——模具的型腔数目；

Vs——单个塑件的容积（cm3）；

Vj——浇注系统的容积（cm3）；

Vg——注塑机额定注射容积（cm3）。

因为一模四件，所以N为4，Vs能利用Pro/E软件来测量，结果为15.71cm3，如图3.1所示。

图3.1  棱镜罩体积

塑件的材料为ABS塑料，其密度为1.02g/cm3～1.06g/cm3，取其平均密度1.04g/cm3收缩率为0.4％～0.7％，取其收缩率为0.5%。

根据公式3.1求出  Vg=1.25×4×15.71+4=83.55（cm3）

预选注塑机型号为XS—ZY125。

根据公式m=ρg求出 m=1.04×83.55=86.89（g）

（2）最大成型面积S

S为型腔和浇注系统在开合模上的总投影面积， 棱镜罩的最大投影面如图3.2所示。

图3.2  棱镜罩布局图

根据图3.2取长为69.74mm，宽为69.73mm求出 s=6.97×6.97=48.58（cm2)

（3）锁模力

塑料熔体在高压力下喷入模腔时，会产生撑开模具的作用力，这种作用力叫做胀型力。注塑机的锁模系统，必须要提供充分的“锁模力”,才能让模具在胀型力的作用下不至于撑开。

型腔力F的计算如公式3.2所示。

F=SP                        （3.2）

式中    S——塑件和浇注系统在分型面垂直投影面积之和；

P——精密制品为38.6MPa～61.8MPa取P等于40MPa。

注塑机的锁模力F锁需大于型腔力F，为了保险起见，型腔力不能大于注塑机锁模力的80%，即如公式3.3所示。

F≤F锁×80%                      （3.3）

根据公式3.2,3.3求得F锁≥4×48.58×1.25=2.429×105(N)

XS—ZY125的合模力为900KN，故能满足设计要求。

（4）注射压力

注射压力对制件的影响是很大的，如果注射压力过小会导致型腔注不满，所以注塑机的最大注射压力要大于实际成型所需要的压力，即：

P注≤P公                        （3.4）

式中    P公——注射机的公称注射压力；

P注——塑件成型时所需的实际注射压力。

由材料ABS注射工艺参数取得 P公≥100MPa。

XS—ZY125的额定注射压力为119MPa，故也能满足设计要求。

（5）模具高度H

Hmin≤H≤Hmax

式中    Hmax——注射机允许的最大高度；

Hmin——注射机允许的最小高度。

XS—ZY—500注射机允许的最小厚度为300mm，允许的最大厚度为700mm。

H=74.02+17.5+22.5=370mm符合设计要求。

（6）确定注塑机开模行程

通过模具及塑件来判断“开模行程”及“脱模行程”是否足够使塑件平稳脱模。

L≥H1+H2+(5～10)mm                    （3.5）

式中    H1——脱模距离，H1=40mm；

H2——流道凝料和塑件的高度H2=100+57=157mm；

L——注射机行程，L=500mm。

则：   H1+H2+10=207mm≤500mm。

综上所诉，查阅相关资料，选择注射机的型号确定为XS—ZY—500。XS—ZY—500的主要技术参数如表3.1所示。

表3.1  XS—ZY—500型注射机主要技术参

| 螺杆直径/mm | 注射行程/mm | 额定注射量/cm3 | 注射速度/(g/s) | 喷嘴直径/mm | 额定注射压力/Mpa | 锁模力/KN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 200 | 500 | 180 | 4 | 145 | 3500 |
| 拉杆内间距/mm | 最大模具厚度/mm | 最小模具厚度/mm | 最大成型面积/cm2 | 喷嘴圆弧半径/mm | 顶出中心孔直径/mm | 开模行程/mm |
| 540×440 | 450 | 300 | 1000 | 18 | 30 | 500 |

3.2  型腔总体布置

3.2.1  型腔数目及排布

根据实际生产需要和设计要求选择使用一模四件，如图332所示。

图3.3  一模四件

由图3.3可以看出此零件存在许多不规则曲面，在选择分型面时不仅需要考虑分型面的选择原则，还得方便开模。

3.3  分型面设计

3.3.1  分型面的形式

模具关闭时动模与定模配合接触平面称为分型面。分型面分为主辅分型面两种，分型面的主要形式包括水平分型面，阶梯分型面，斜分型面以及异型分型面。当模具制造不理想或锁模力不充分时，型腔中熔融塑料将受益于分型面而使塑件产生较粗飞边。

3.3.2  分型面的选择原则

分型面选取受到塑件形状，壁厚及成型方法和后处理工序的影响，为保证塑件尺寸精度和型腔排气平稳及无损塑件外观的需要，分型面选取原则为:

（1）塑件脱模简单；

（2）模具结构简洁；

（3）保证塑件的尺寸精度；

（4）型腔排气平稳；

（5）无损塑件的外观；

（6）合理使用设备。

除以上原则之外，分型面的选取要尽可能地缩小模腔向分型面投影的面积，以免接近注塑机容许的注射最大面积、出现飞边、尽可能地降低脱模斜度和方便嵌件的安装[5]。

3.3.3  分型面的确定

分析棱镜罩的零件图可知，此零件有孔、侧抽心和侧滑块机构，设计时需要考虑孔和侧抽芯结构，根据分型面的设计原则，选择最大平面为分型面。分型面如图3.4所示。

图3.4  纸杯座分型面

3.4  浇注系统的设计

注射机浇注系统是从注射机喷嘴向型腔内注入塑料熔体在模具内。浇注系统由主流道，分流道，浇口和冷料穴4个部分组成。

3.4.1  浇注系统的设计原则

（1）充填均匀性：浇注系统应能够实现塑料材料的均匀充填，避免产生缺陷如气泡、短流和冷料线等。合理设计浇注口、流道和模腔布局，以确保塑料在模腔中均匀分布，实现一致的充填效果。

（2）流道短小：流道的长度应尽量缩短，以减少塑料的冷却时间和能量损失。短小的流道有助于保持塑料的流动性和热稳定性，减少流道内的塑料降解和变色现象。

（3）流道截面积均匀：流道的截面积应均匀分布，以确保塑料的流动速度和压力均衡。合理设计流道的截面积，避免截面过小或过大的情况，以充分利用注塑机的压力和流量，实现稳定的注塑过程。

（4）冷却均匀性：冷却系统的设计应考虑注塑件的结构和形状，以保证冷却介质能够均匀地冷却模具和注塑件。合理布置冷却通道，确保注塑件整体的冷却均匀性，避免产生变形和应力集中。

（5）排气畅通：构建适宜的废气排放系统，以消除注塑过程中所产生的气体和气体。充分考虑模具内气体排放的通道和位置，以确保气体的充分流动和有效利用。

（6）材料选择和耐磨处理：选择耐磨、耐腐蚀的材料来制作浇注系统的构件，以增加其使用寿命。对于高磨损和高压力区域，可以进行表面硬化、镀铬或涂覆耐磨涂层等处理，提高浇注系统的耐用性。

（7）可调节性：设计浇注系统时，应考虑其可调节性。系统应具备一定的调节范围和灵活性。

3.4.2  主流道的设计

（1）主流道

主流道是指将熔融塑料从浇口引导到模腔的主要通道。主流道通常位于模具的核心部位，起到连接浇口和模腔的作用，负责将塑料材料引导到模腔中进行充填。主流道的设计对于注塑成型过程起着关键的作用。它应具备以下特点：（1）宽度适当：主流道的宽度应根据注塑件的形状和尺寸来确定，以保证塑料的流动性和充填能力。宽度过窄会增加流阻，造成充填不畅或热熔物流速度不均匀；宽度过宽则会增加塑料的冷却时间和能量损失。（2）厚度均匀：主流道的厚度应保持均匀，以确保塑料的流动速度和压力均衡。均匀的厚度能够提供一致的流动阻力，避免出现充填不均或短流现象。（3）长度合适：主流道的长度应尽量缩短，以减少塑料的冷却时间和能量损失。短小的主流道有助于保持塑料的流动性和热稳定性，减少主流道内的塑料降解和变色现象。（4）排气畅通：主流道设计应考虑到排气的需求，确保气体能够顺利排出，避免气泡的产生。合理设计主流道的断面形状和排气通道，以保证充分的排气效果。

主流道的设计需要根据具体注塑件的形状、尺寸和材料特性进行优化。通过合理的主流道设计，可以实现塑料材料在注塑过程中的顺畅充填，确保注塑件的质量和减少缺陷的产生。

（2）浇口套

浇口套是指位于模具上的一个组件，用于连接注塑机的喷嘴和模具的浇口。它起到引导和分配熔融塑料的作用，使其流向模腔并填充整个模具腔腔。浇口套通常由耐磨、耐腐蚀的材料制成，如特殊钢、硬质合金等，以确保其耐用性和长寿命。它通常由套筒、流道、浇口这几部分组成。浇口套的设计对于注塑成型过程至关重要。合理设计的浇口套可以帮助实现塑料的顺畅充填和压实，确保注塑件的尺寸和质量要求。浇口套零件图如图3.5所示。

图图3.5  浇口套形状、尺寸图

（3）定位圈

定位圈用于确保铸件与模具之间的准确定位和稳定固定，以保证模具在注塑过程中的稳定性和精度。小型模具定位圈配合长度可取8mm～10mm,大型模具可取10mm～15mm。根据浇口套的尺寸要求和国标规定确定定位圈的零件图如图3.6所示。

图3.6  定位圈形状、尺寸图

3.4.3  分流道的设计

（1）分流道的设计要求：

考虑到制品体积、壁厚、形状复杂程度、模腔个数以及使用塑料性能等因素，分流道的形状和尺寸应当进行相应的调整。模具应采用分模结构形式，且要保证产品的质量和精度。在进行设计时，需要特别留意以下几个方面:

（a）熔体在流动过程中，温度降低，压力损失尽量减小；

（b）熔体能够顺利，均匀地分布在各模腔内；

（c）不使塑料的消耗量剧烈增加；

（d）在分流道整体设计时，在设计分流道时，应当充分考虑冷料穴的布置，特别是在长度较长的情况下，需要在其末端设置高效的冷料系统。

（2）设定分流道的形状和位置，如图3.7所示。

图3.7  分流道的截面状况

3.4.4  浇口的设计

浇口就是分流道上熔融塑料与塑件相接触的部分，它具有这样的功能：

（1）使得从分流道流出的处于熔融状态的塑料能够最迅速地进入和填充型腔；

（2）填充型腔时，浇口快速降温并关闭，避免熔融塑料倒流。

为使棱镜罩型腔能够被均匀的填充，设置分流道及浇口时需两边对称。这里选用轮辐式浇口。一般情况下对于小型塑件而言，浇口的直径取1mm～2mm,浇口长度取0.7mm～2.0mm。浇口和分流道的形式设计如下图3.8所示。

图3.8  浇口和分流道的设计

3.4.5  冷料穴设计

冷料穴位于主流道出口一端，在主分型面的动模一侧，冷料穴的存在可防止冷却的熔料被带入型腔。冷料穴的设计要求如下：（1）位置合理：冷料穴应位于浇口或分流道下方，以便收集和截留冷料。它通常位于模腔底部或分流道末端，以便于冷料的积聚和排出。（2）容积适当：冷料穴的容积应根据注塑件的形状、尺寸和冷料的产生量来确定。容积过小会导致冷料溢出或堵塞，容积过大则会增加模具的尺寸和复杂度。（3）冷却效果良好：冷料穴应设计为能够提供良好的冷却效果，以确保冷料能够快速凝固并保持其形状。合理的冷却设计有助于减少冷料的体积和缩短冷料的固化时间。（4）排出便利：冷料穴应具备排出冷料的通道或装置，以方便冷料的排出和处理。通常通过冷料排气孔或冷料排气系统将冷料引导到模具外部或回流至熔融塑料中。

3.5  成型零部件的结构设计

注射模关闭后，成型零件即为成型塑料制品模腔。成型零部件有凹模，凸模，镶拼件，各类成型杆和成型环。由于成型零部件在高温高压条件下[5]。因此，设计中的强度与刚度必须是满足容许值的要求。成型零件结构设计的前提就是要成型出满足质量要求的塑料制品，因此设计中应重视对其材质及精度的要求。

3.5.1  凹模的结构设计

型腔结构如图3.9所示。

图3.9  型腔布局图

所述凹模为成型塑件外表面上的成型零件。整体式，嵌入式，组合式为凹模基本构造。本设计采用了整体嵌入式结构，因为这种结构运用范围广而且方便拆卸更换。

型腔结构视图如下图3.10所示。

3.10  型腔结构视图

3.5.2  凸模的结构设计

凸模用于成型塑料制品内表面，凸模有整体式凸模、圆柱型心结构、镶拼凸模结构、活动凸模等结构。该型芯如下图3.11所示。

图3.11  型芯布局图

型芯结构视图如下图3.12所示：

图3.12  型芯结构视图

3.6  温度调节系统的设计

3.6.1  温度调节的方法

注射模温度调节是注塑过程中的重要环节，可以对注塑件的质量、尺寸稳定性和表面质量产生重要影响。下面是一些常见的注射模温度调节方法

（1）冷热流道系统：使用冷热流道系统可以控制注塑模具中熔融塑料的温度分布。冷流道和热流道分别用于冷却和加热熔融塑料，以保持塑料的合适流动性和温度稳定性。通过调节冷热流道系统中的冷却和加热元件，可以控制塑料的温度，并实现均匀的填充和冷却效果。

（2）温度控制装置：注塑模具通常配备温度控制装置，例如温度控制器、热油机或水温机等。这些装置通过调节冷却介质的温度和流量来控制注塑模具的温度。通过合理设置温度控制装置的参数，可以实现对模具不同部位的温度进行精确调节。

（3）温度传感器和反馈控制：将温度传感器安装于注塑模具中，可实时监测模具温度状态。它包括一个用于测量注塑制品表面上各部位温度梯度大小的测温探头和用来控制该测温探头工作状态的温控系统。这些温度感知器将温度信号传递给温度控制装置，以实现对实际温度变化的自动调控。通过反馈控制，可以实现精确的温度控制和稳定性。

（4）加热和冷却通道设计：注塑模具的设计中应考虑合理的加热和冷却通道的布置。加热通道用于将热介质传导到模具中，提高塑料的熔化和流动性；冷却通道用于将冷却介质传导到模具中，实现快速和均匀的冷却。通过优化加热和冷却通道的设计，可以有效控制注塑模具的温度分布。

本设计采用冷却水道如图3.13虚线所示。

图3.13  冷却水道

3.6.2  温度调节系统的功能

（1）实现温度均匀分布：注射模温度调节系统通过合理设计和布置的冷却通道，在注塑模具中实现温度的均匀分布。这可以防止热点或冷点的形成，从而提高注塑件的尺寸稳定性和表面质量。

（2）提高注塑件的质量和性能：通过精确控制注塑模具的温度，注射模温度调节系统可以优化注塑过程中熔融塑料的流动性和凝固过程，从而提高注塑件的质量和性能。它能够减少熔融塑料的收缩和变形，改善注塑件的尺寸一致性和表面光洁度。

（3）避免模具结构和热应力问题：注射模温度调节系统可以帮助控制注塑模具的温度变化，避免过快或过大的温度变化引起的热应力和热胀冷缩问题。这有助于延长模具的使用寿命，并减少模具维护和修复的需求。

（4）提高生产效率和稳定性：通过精确调节注塑模具的温度，注射模温度调节系统可以提高注塑过程的稳定性和一致性。它可以减少注塑过程中的温度波动和不稳定性，降低废品率和生产成本，提高生产效率。

4  注塑模具结构和成型零部件设计

4.1  注塑模具结构选择

注塑模具结构可以分为以下几种：（1）双分型面注塑模具结构；（2）单分型面注塑模具结构；（3）带有活动成型零件的注塑模结构；（4）带有侧向分型与抽芯机构的注塑模结构；（5）自动脱螺纹的注塑模结构；（6）无流道注塑模结构； （7）直角式注塑模结构； （8）脱模机构在定模上的注塑模结构[5]。

该塑件的结构较为复杂，所以本次我选择了标准注射模，具体结构如图4.1所示：

图4.1  模架结构图

4.2  脱模系统的设计

4.2.1  脱模机构的分类

脱模机构是用于将注塑件从注塑模具中脱离的装置或机构。根据其工作原理和结构特点，脱模机构可以分为以下几类：（1）推杆式脱模机构；（2）斜定式脱模机构；（3）气动或液压顶出机构；（4）动模脱模机构[5]。

4.2.3  脱模机构的设计原则

为了保证塑件不会因为开模时顶杆顶出塑件的顶出力过大而发生形变。开模时应尽量将塑件留在动模上，利于注射机移动时顶杆或液压杆的活塞顶出塑件。

脱模机构运动的时候要安全性、可靠性、耐久性、简单性、易维护性、精准性、一致性、适应性、经济性，以及考虑注塑件特性、生产需求和环境条件，并与其他模具部件协调设计。

本次设计中采用的是推杆式脱模机构，机构如图4.2所示：

图4.2脱模机构

4.2.4 定模座板加工

脱模力指的是我们在注塑成型过程中，注入型腔内的熔料因为塑化，逐渐收缩包在型芯上，因此为了能够使得塑件自动脱落，在模具开模后的型芯上需要在塑件上施加相应的力。

脱模力的计算：   F=fF正=PA(μcosα-sinα)           （4.1）

式中  f-塑件与模具的摩擦系数，一般取0.14～1；

F-正压力（即包紧力）；

P-单位正压力（包紧力），一般P≈7Mpa～12 Mpa，对于薄壁零件取较小值， 厚件取大值；

μ-塑件对于使用的模具材料（一般为钢）的摩擦系数，为0.1～0.3；

α-脱模斜度；

A-塑件的侧面积（mm²）；

A1-型芯端面面积（mm²）。

通过Creo中的分析面积功能，测得总的塑件包络面积A=132796.8 mm²

故总的脱模力为：Ft=132796.8×0.8×1070.1×cos1°-sin1°=876802KN

预估推杆横截面直径，通过下面这个公式，只考虑推杆的许用应力；

A=Ftnσ                   (4.2)

式中  A-推杆推出端横截面面积2300.65mm；

n-推杆的数量，取n=4。

σ-推杆的许用强度，一般为1.8×103~2.2×103MPa。

D=4Aπ               （4.3）

由式（4.2）和（4.3），整理得到：

(4.4)

将上面的计算结果代入公式（4.4）得到：D=4×8768024×1.8×103×π=12.45mm，根据以上的计算，可以打出推杆的直径为29.229大于材料的适用直径12.45 ，所以杆的直径可以适用，为了圆整数据，取推杆的直径为d =30 mm。

推杆的三维图和零件图如图4.3和图4.4所示。

图4.3推杆的三维示意图

图4.4 推杆的二维零件图

推杆式脱模机构是一种常见的脱模机构，它使用推杆来将注塑件从模具中顶出。推杆式脱模机构适用性广泛、简单和经济、稳定性高。但它也存在一定的缺点，对于具有复杂形状或较小底部面积的注塑件，可能需要采用其他脱模机构来确保完全脱模，而且容易产生痕迹，对于具有深模腔的注塑件，由于推杆的长度限制，推杆式脱模机构可能无法顶出模具中的注塑件。

完成模具合模后，需要使用复位杆将推板和推板固定板连接起来，在复位过程中，通过弹簧的压缩恢复状态，从而带动两块板向上移动，以完成模具的复位工作。

设计中复位杆的具体长度尺寸如图4.5和图4.6所示：

图4.5 复位杆的三维示意图

图4.6 复位杆的二维零件图

L1=L顶杆固板+L型芯固板+L型腔固板+L支撑板+25=175mm

一般来说复位杆的尺寸取d=25mm。

4.2.3 脱模力的校核

高度：导柱长度一般比型芯的端面高度高出6～12cm，这是为了确保在模具合模时型芯和型腔正确的配合。

形状：为了在和模时导柱能顺利地插入到导向导套内，导柱的前端一般会做成锥台形[5]。

材料：通常采用20#（表面渗碳淬火处理），硬度52～55HRC。

导柱的二维及三维结构分别如图4.7及图4.8所示：

图4.7 导柱三维示意图

图4.8 导柱二维零件图

导套：依据以上导柱的参数来从标准手册选择常用带头导套如图4.9和图4.10所示：

图4.9 导套三维示意图

图4.10 导套二维零件图

根据型腔一模四件布局，再查找成型零件尺寸再结合标准模架，其余的成型零件的具体尺寸分别如下：

（1）上模座版：长×宽：400mm×450mm：厚：50mm。通过4个带帽内六角带帽螺钉与定模板连接，上模座板上的定模座板与浇口套按照H7/m6配合，方便安装匹配。上模座板具体尺寸如图4.11和4.12所示：

图4.11 上模座板三维示意图

图4.12 上模座版二维零件图

（2）下模座板：长×宽：400mm×450mm；厚：35mm。如图4.13和图4.14所示。

图4.13 下模座板三位示意图

图4.14 下模座板二位零件图

（3）垫块：长×宽：446mm×62mm，厚：116mm；本设计采用的是平行垫块。垫块的具体尺寸如图4.15和图4.16所示。

图4.15 垫块二维零件图

图4.16 垫块三维示意图

5 模架装配图及其工作原理

5.1模具工作原理

注射模具注射模具是一种用于生产塑料制品的工具，该工艺的操作原理在于将塑料熔化后注入模具中，经过一系列的冷却和固化过程，最终形成所需的高品质塑料产品。

注射模具的工作原理主要依靠注射机和模具两个部分的协同作用。注射机通过加热和压力将塑料熔化并注入模具中，模具则通过其内部的腔体形状和结构，使塑料在其中冷却固化，最终形成所需的塑料制品。

5.1.1 模具注塑过程

注射工作过程为：将颗粒状的塑料从料斗中加入，然后送入注射机内加热、熔融、塑化，使颗粒变成熔体，接着在柱塞推动下，以非常大的流速通过注射机喷嘴注射进入温度比较低的模具内，通过主流道、分流道和侧浇口注入到型腔内，紧接着设置保温时间和保温压力，进过一段时间冷却定型后，就可以得到相应的塑件形状。

5.2 模架装配三维图

本次设计的为注塑模具，模具的三维结构如图所示：

图5.   模架装配总装

5.2.1 模具装配图

1、下模座板2、内六角螺钉 3、推杆4、推杆固定板5、复位杆 6、型芯固定板7、导柱 8、导套  9、中间板  10、拉料板  11、上模座板  12、定位圈  13、浇口套 14、拉料杆 15、限位螺钉  16、凹模  17、凸模  18、螺钉  19、垫块  20、限位螺钉  21、定距拉杆  22、限位螺钉  23、推杆

首先，模具关闭。在模具关闭时，第一板和第二板紧密贴合，第三板与第二板保持一定的距离。此时，模具的内腔就形成了一个封闭的空间，用于注塑成型。然后，注塑成型。在模具内腔形成后，通过注塑机将熔化的塑料注入到模具内腔中。塑料在模具内腔中冷却凝固，形成所需的产品形状。最后，模具开启。在塑料冷却凝固后，需要将模具打开，取出成型的产品。此时，第三板向上移动，与第二板紧密贴合，第一板向下移动，与第二板分离。这样，模具内腔就打开了，可以取出成型的产品。

5.2.2 模具爆炸图

模具的各个零件在模具中的分布位置如图所示：

# 结束语

经过这段时间的毕业设计工作，将模具设计完成。对注塑模模具进行了深入研究，并在模具设计、制造和优化方面有一定的了解。通过实验和分析，我们对注塑模模具的工作原理、结构设计和加工工艺有了更深入的了解。

这次毕业设计不是我一个人就能完成的，还要靠很多给我指导的老师和给我帮助的同学，因为他们的帮助，我才能克服所有难关，完成模具设计工作。

非常感谢我的论文指导老师，张跃老师对我在注塑模模具研究中的悉心指导和支持。您的专业知识和经验为我提供了宝贵的指导和启发，使我能够完成这篇论文。感谢您对我持续的鼓励和激励，您的指导不仅帮助我提升了研究能力，也塑造了我作为一个学者和研究者的态度。我由衷地感激您的辛勤付出和无私奉献。谢谢您

# 致  谢

经过这段时间的毕业设计工作，将模具设计完成。对注塑模模具进行了深入研究，并在模具设计、制造和优化方面有一定的了解。通过实验和分析，我们对注塑模模具的工作原理、结构设计和加工工艺有了更深入的了解。

这次毕业设计不是我一个人就能完成的，还要靠很多给我指导的老师和给我帮助的同学，因为他们的帮助，我才能克服所有难关，完成模具设计工作。

非常感谢我的论文指导老师，张跃老师对我在注塑模模具研究中的悉心指导和支持。您的专业知识和经验为我提供了宝贵的指导和启发，使我能够完成这篇论文。感谢您对我持续的鼓励和激励，您的指导不仅帮助我提升了研究能力，也塑造了我作为一个学者和研究者的态度。我由衷地感激您的辛勤付出和无私奉献。谢谢您。

大学时光过的很快，在大学期间我学到了很多，也十分充实了我的生活，希望在未来的日子里可以继续往前。

参考文献

- 周宝友. 模具制造业现状及发展趋势[J].模具制造，2019：27～28

- 奉双 肖艾林.《模具术语》国家标准中同形异义词的用法比较和英文对应词的规范[J].模具工业，2017：167～173

- 钟兴. 汽车门内衬板无流道注塑成型的数值模拟[D]. 青岛理工大学，2009：13～14

- 罗军. 浅谈浇口在注塑模具设计中的类型及选用[J]. 机电工程技术，2004：15～18

- 杨卫民 高世权. 注塑机使用与维护技术讲座四 注塑机的选用原则[J]. 橡塑技术与装备，2014，50（09）：156～175

- 姜国聚 陈广娟. 调料盒注射模具的主要结构设计[J]. 长江大学学报(自科版)，2014

- 陈俊. 模具对制品精度的影响及典型制品模具浇注系统的CAE分析[D].北京化工大学，2008：59～68

- 朱圆圆. 注塑模结构设计及注塑成型数值模拟研究[D].新疆大学，2009：67～89

- 王林刚. 聚合物平板微器件复合成型工艺研究及测试[D].大连理工大学，2015

[10] 李和平，肖根福. 模具技术现状与发展趋势综述[J]. 井冈山学院学报，2006，27（02）：46～49

[11] 宋满仓. 模具制造工艺[M]. 北京：电子工业出版社，2010，42（09）：56～63

[12] 王国中.注塑模具CAD/CAE/CAM技术[M]. 北京：理工大学出版社，1998：23～35

[13] 蒋桂芝, 王丽. 我国模具技术的发展现状及其发展趋势[J].机电产品开发与创新 2008,56(04)：89～93

[14] 温耀贤. 塑料注塑成型技术[M]. 北京：机械工业出版社,2007：114～154

[15] 杨占晓. 塑料注射模结构与设计[M]. 北京：高等教育出版社,2007：35～39

[16] 陈家文.国外模具发展概况（上）[R].国外模具发展概况报告 BG6-210，江苏省：省机械工业厅，2001.